Приложение № 5

к проекту муниципального контракта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,

КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И РЕМОНТУ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

- ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И

К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1. Технических требованиях к качеству работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования.

1.1.1. Устройство конструктивных слоев дорожных одежд

1.1.1.1. Для устройства оснований дорожных одежд автомобильных дорог следует применять щебень из плотных горных пород фракций от 40 до 70 (80) мм, от 20 до 40 мм, от 5 до 20 мм в соответствии с требованиями ГОСТ 8267-93 со следующими марками по дробимости для:

I, II технической категории – не менее марки 1000;

III   технической категории – не менее марки 800;

IV технической категории   – не менее марки 600

1.1.1.2. Принимая во внимание местные геологические условия, не допускается для устройства дополнительных дренирующих слоев оснований автомобильных дорог использование природного песка из местных карьеров. Следует применять гидронамывной песок с коэффициентом фильтрации не менее 1 м/сут. по ГОСТ 25584-90.

1.1.2. Приготовление асфальтобетонной смеси

Для приготовления асфальтобетонных смесей следует применять материалы, соответствующие всему комплексу требований ГОСТ 9128-97 и ГОСТ 31015-2002 к битуму, песку, минеральному порошку и щебню со следующими изменениями.

1.1.2.1. Требования к щебням.

Для автомобильных дорог I, II технической категории для приготовления горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки I следует применять щебень фракции от 20 до 40 мм, от 5 до 20 мм  - не менее марки 1000 из изверженных и метаморфических горных пород и не менее марки 800 из осадочных горных пород.

Для автомобильных дорог III и IV технических категорий для приготовления горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки II следует применять щебень фракции от 20 до 40 мм, от 5 до 20 мм  - не менее марки 800 из изверженных и метаморфических горных пород и не менее марки 600 из осадочных горных пород.

Для автомобильных дорог IV технической категории с интенсивностью движения менее 200 приведенных единиц в сутки для приготовления горячей крупнозернистой пористой асфальтобетонной смеси марки II допускается применения щебня фракции от 20 до 40 мм, от 5 до 20 мм  - не менее марки 600 из изверженных и метаморфических горных пород и не менее марки 400 из осадочных горных пород, то есть в соответствии с требованиями ГОСТ 9128-97.

Для автомобильных дорог I технической категории для приготовления горячих мелкозернистых плотных тип А, высокоплотных и щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей следует применять щебень фракции от 5 до 10 мм, от 10 до 20 мм  - не менее марки 1400 из изверженных и метаморфических горных пород и не менее марки 1200 из осадочных горных пород, допускается содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не более 10%.

Для автомобильных дорог II технической категории для приготовления горячих мелкозернистых плотных тип А и Б марки I, высокоплотных и щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей следует применять щебень фракции от 5 до 10 мм, от 10 до 20 мм  - не менее марки 1200 из изверженных и метаморфических горных пород и не менее марки 1000 из осадочных горных пород.

Для автомобильных дорог III и IV технических категорий для приготовления горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси тип Б марки I, II следует применять щебень фракции от 5 до 10 мм, от 10 до 20 мм  - не менее марки 1000 из изверженных и метаморфических горных пород и не менее марки 800 из осадочных горных пород.

Для автомобильных дорог IV технической категории с интенсивностью движения менее 200 приведенных единиц в сутки для приготовления горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси тип В и Б марки III допускается применения щебня фракции от 5 до 10 мм, от 10 до 20 мм  в соответствии с требованиями ГОСТ 9128-97.

1.1.2.2. Требования к битумам.

На автомобильных дорогах  I, II  технических категорий для приготовления горячих плотных асфальтобетонных смесей, применяемых для устройства верхних слоев покрытий следует использовать полимер-битумные вяжущие (ПБВ) в соответствии с требованиями  ГОСТ Р 52056-2003 или битумы нефтяные дорожные вязкие улучшенного качества (БДД, БДУ или БНДУ) в соответствии с распоряжением Росавтодора № ОБ-28/1266-ИС от 23.03.2005 г. Для битумов марок 60/90 температура размягчения по кольцу и шару не ниже 49С, а температура хрупкости не выше минус 18С. Для битумов марок 90/130 температура размягчения по кольцу и шару не ниже 45С, а температура хрупкости не выше минус 20С.

На автомобильных дорогах  III технических категорий для приготовления горячих плотных асфальтобетонных смесей, применяемых для устройства верхних слоев покрытий следует использовать битумы нефтяные дорожные вязкие улучшенного качества (БДД, БДУ или БНДУ) в соответствии с распоряжением Росавтодора № ОБ-28/1266-ИС от 23.03.2005 г.

На автомобильных дорогах  IV технических категорий для приготовления горячих плотных асфальтобетонных смесей, применяемых для устройства верхних слоев покрытий следует использовать битумы нефтяные дорожные вязкие по ГОСТ 22245-90.

При производстве асфальтобетонных смесей для верхних слоев покрытий для автомобильных дорог всех технических категорий вводить в состав битума адгезионные добавки с целью улучшения сцепления битума с минеральным материалом.

1.1.3. Укрепление обочин

Для укрепления обочин следует использовать щебень фракции от 20 до 40 мм, от 40 до 70 мм по ГОСТ 8267-93, марка по дробимости не менее 400.

1.2. Требования министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области к качеству выполнения работ (не ниже оценки на «хорошо» по СНиП 3.06.03-85).

1.2.1. Требования к качеству выполнения работ по устройству земляного полотна.

| ТРЕБОВАНИЯ И ПАРАМЕТРЫ | ТРЕБУЕМЫЙ ЗАКАЗЧИКОМ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА (ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СНиП 3.06.03-85 ) |
| --- | --- |
| Высотные отметки продольного профиля | не более 10% результатов могут иметь отклонения в пределах ±100 мм, остальные в пределах ±50 мм |
| Расстояния между осью и бровкой земляного полотна | не более 10% результатов могут иметь отклонения в пределах ± 20 см, остальные в пределах ± 10 см |
| Поперечные уклоны | не более 10% результатов могут иметь отклонения в пределах - 0,015 + 0,030, остальные в пределах ± 0,010 |
| Уменьшение крутизны откосов | не более 10% результатов могут иметь отклонения в пределах до 20%, остальные в пределах до 10% |
| Коэффициент уплотнения | не более 10% результатов могут иметь отклонения в пределах до 4%, остальные должны быть не ниже проектных требований |

1.2.2. Требования к качеству выполнения работ по устройству дополнительных дренирующих слоев основания.

| ТРЕБОВАНИЯ И ПАРАМЕТРЫ | ТРЕБУЕМЫЙ ЗАКАЗЧИКОМ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА (ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СНиП 3.06.03-85) |
| --- | --- |
| Поперечные уклоны | не более 10% результатов могут иметь отклонения в пределах - 0,015 + 0,030, остальные в пределах ± 0,010 |
| Ширина слоя | не более 10% результатов могут иметь отклонения в пределах – 15 см, остальные в пределах – 10 см |
| Толщина слоя | не более 10% результатов могут иметь отклонения в пределах – 20 мм, остальные в пределах – 15 мм |
| Коэффициент уплотнения | не более 10% результатов могут иметь отклонения в пределах до 4%, остальные должны быть не ниже проектных требований |
| Коэффициент фильтрации | все результаты испытаний должны быть более предела, установленного проектно-сметной документацией |

1.2.3. Требования к качеству выполнения работ по устройству щебеночных оснований.

| ТРЕБОВАНИЯ И ПАРАМЕТРЫ | ТРЕБУЕМЫЙ ЗАКАЗЧИКОМ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА (ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СНиП 3.06.03-85) |
| --- | --- |
| Ширина слоя | не более 10% результатов могут иметь отклонения в пределах – 15 см, остальные в пределах – 10 см |
| Толщина слоя | не более 10% результатов могут иметь отклонения в пределах – 20 мм, остальные в пределах – 15 мм |
| Поперечные уклоны | не более 10% результатов могут иметь отклонения в пределах - 0,015 + 0,030, остальные в пределах ±0,010 |
| Ровность – просветы под рейкой длиной 3 м | не более 5% результатов могут быть в пределах до 20 мм, остальные в пределах до 10 мм |

1.2.4. Требования к качеству выполнения работ по устройству асфальтобетонных слоев.

1.2.4.1. Требования к качеству выполнения работ по устройству асфальтобетонных слоев из горячих асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей.

| ТРЕБОВАНИЯ И ПАРАМЕТРЫ |  | ТРЕБУЕМЫЙ ЗАКАЗЧИКОМ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА |
| --- | --- | --- |
| Ровность: I, II, III, IV технические категории |  | Не более 5% измерений просветов под трехметровой рейкой могут превышать 3 мм. Не должно быть просветов более 6 мм (для машин, оборудованных автоматической системой задания вертикальных отметок и поперечных уклонов). |
| V техническая категория |  | Не более 5% измерений просветов под трехметровой рейкой могут превышать 5 мм. Не должно быть просветов более 10 мм. |
| Ширина покрытия |  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах до -15 см до + 20 см. Остальные в пределах ±10 см. |
| Поперечный уклон I, II, III, IV технические категории |  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах -0,010, +0,015. Остальные в пределах ±0,005 (для машин, оборудованных автоматической системой задания вертикальных отметок и поперечных уклонов). |
| V техническая категория |  | Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах -0,015, +0,030. Остальные в пределах ±0,010. |
| Толщина асфальтобетонных слоев | Для асфальтобетона: - Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 10 до плюс 20 мм. Остальные в пределах ±5 мм. Для щебеночно-мастичного асфальтобетона: - Не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 10 до плюс 20 мм. Остальные в пределах ±5 мм. |  |
| Предельная толщина укладываемого за один проход слоя (при устройстве выравнивающих слоев) |  | Не более 8 см при применении отечественной уплотняющей техники, не более 12 см при применении импортной уплотняющей техники. |
| Водонасыщение переформованных образцов асфальтобетона |  | Все результаты измерений должны быть более нижнего предела и не должны превышать верхнего предела, установленного ГОСТ 9128-97. |
| Водонасыщение вырубок из покрытия |  | Все результаты не должны превышать предела, установленного ГОСТ 31015-2002 и ГОСТ 9128-97. |
| Коэффициент уплотнения асфальтобетона |  | Все результаты измерений не должны быть менее предела, установленного СНиП 3.06.03-85. |
| Предел прочности на сжатие асфальтобетона при 50°С |  | Все результаты измерений не должны быть менее предела, установленного ГОСТ 9128-97. |
| Предел прочности на сжатие асфальтобетона при 20°С |  | Все результаты измерений не должны быть менее предела, установленного ГОСТ 9128-97 и ГОСТ 31015-2002. |
| Предел прочности на сжатие асфальтобетона при 0°С |  | Все результаты измерений не должны быть менее предела, установленного ГОСТ 9128-97. |
| Водостойкость |  | Все результаты измерений не должны быть менее предела, установленного ГОСТ 9128-97 и ГОСТ 31015-2002. |
| Водостойкость при длительном водонасыщении |  | Все результаты измерений не должны быть менее пределов, установленных ГОСТ 31015-2002 и ГОСТ 9128-97. |
| Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения |  | Все результаты измерений не должны быть менее предела, установленного ГОСТ 9128-97 и ГОСТ 31015-2002. |
| Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50°С |  | Все результаты измерений не должны быть менее предела, установленного ГОСТ 9128-97 и ГОСТ 31015-2002. |
| Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0°С и скорости деформирования 50 мм/мин |  | Все результаты должны быть более нижнего предела и не должны превышать верхнего предела, установленного ГОСТ 9128-97 и ГОСТ 31015-2002. |
| Однородность смеси |  | Коэффициент вариации предела прочности при сжатии при температуре 50°С не должен быть более предела, установленного ГОСТ 9128-97 и ГОСТ 31015-2002 . |
| Устойчивость смеси к расслаиванию по показателю стекания (определяется при расширенных приемочных испытаниях) |  | Все результаты не должны превышать предела, установленного ГОСТ 31015-2002. |

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА УРОВНЯ

КАЧЕСТВА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ФАКТИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО

ВЫПОЛНЕНИЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ И ФАКТИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО

ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

2.1. Общие положения.

2.1.1. Установленная в Государственных Контрактах между Заказчиком и Подрядчиком стоимость объектов или этапов работ по  строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования межрегионального и межмуниципального значения Самарской области и сооружений на них предусматривает выполнение этих работ в строгом соответствии с требованиями Строительных норм и Правил и Государственных Стандартов и настоящих требований.

2.1.2. В случае если результаты контроля качества, проведенного Заказчиком, показали, что фактический уровень качества выполненных работ не соответствует требованиям нормативной документации и настоящим требованиям, Заказчик имеет право уменьшить величину оплаты выполненных Подрядчиком работ или не принимать некачественно выполненные работы. Для определения величины понижающего коэффициента составляется приемочной комиссией заключение, форма которого указана в Приложении 1.

2.1.3. Для объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования межрегионального и межмуниципального значения Самарской области и сооружений на них коэффициент уровня качества применяется к стоимости выполненных и представленных к оплате видов работ. Снижение стоимости выполненных работ распространяется на те виды работ, где выявлено несоответствие качества.

2.2. Процент снижения стоимости за несоответствие качества

2.2.1. Определение процента снижения стоимости за несоответствие качества применяемых щебней.

| Наименование несоответствий | Процент снижения величины оплаты, условия не приемки работ в зависимости от исходной породы фактически используемого щебня, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для приготовления асфальтобетона |  | для устройства основания |  |
|  | Ниже требований установленных Заказчиком, | Ниже требований ГОСТ 9128-97 | Ниже требований установленных Заказчиком | Не соответствие СНиП |
| Марка щебня | 5% | не приемка | 5% | не приемка |
| Содержание пластинчатых (лещадных) и игловатых зерен | 5% | не приемка | - |  |

2.2.2. Определение процента снижения стоимости работ по устройству асфальтобетонных покрытий.

Контролируемый параметр - тип и марка асфальтобетона конструктивного слоя.

Контролируемый параметр - тип и марка асфальтобетона конструктивного слоя.

| Тип и марка асфальтобетона, вид ЩМА по проекту, в соответствии с согласованными Заказчиком составами | Тип и марка асфальтобетона, вид ЩМА, фактически уложенного Подрядчиком в покрытие | Процент снижения стоимости работ, условия не приемки работ |
| --- | --- | --- |
| ЩМА 20 | ЩМА 10 | 10% |
|  | тип А | 15% |
|  | асфальтобетон с содержанием щебня менее 50% | не приемка |
| ЩМА 15 | ЩМА 10 | 10% |
|  | тип А | 15% |
|  | асфальтобетон с содержанием щебня менее 50% | не приемка |
| ЩМА 10 | тип А | 15% |
|  | асфальтобетон с содержанием щебня менее 50% | не приемка |
| Тип А | тип Б марка 1,2 | 10% |
|  | тип Б марка 3 | 15% |
|  | асфальтобетон с содержанием щебня менее 40% | не приемка |
| Тип Б марка 1,2 | тип Б марка 3 тип В марка 2, 3 | 15% |
|  | асфальтобетоны с содержанием щебня менее 30%, | не приемка |
| Тип В марка 2 | тип В марка 3 | 15% |
|  | тип Г марка 1,2 3 тип Д марки 2,3 | не приемка |
|  | тип Д | не приемка |

Примечание: Согласование изменений типа и марки смеси производится до начала

производства работ управлением контроля государственных заказов и инноваций

Контролируемый параметр - коэффициент уплотнения асфальтобетона

(кроме щебеночно-мастичного асфальтобетона).

Количество вырубок 3 - 4

| Коэффициент уплотнения асфальтобетона | Все измерения в пределах СНиП 3.06.03-85 | 1 вырубка менее предела СНиП 3.06.03-85, но не ниже 0,96 при водонасыщении не более ГОСТ 9128-97 +1,5% |
| --- | --- | --- |
| Процент снижения стоимости | 0% | 6% |
| Условия не приемки работ | 2 и более вырубки менее предела СНиП 3.06.03-85 или хотя бы одна вырубка ниже 0,96 при водонасыщении более ГОСТ 9128-97 +1,5% |  |

Количество вырубок 5 - 6

| Коэффициент уплотнения асфальтобетона | Все измерения в пределах СНиП 3.06.03-85 | 1 вырубка менее предела СНиП 3.06.03-85, но не ниже 0,96 при водонасыщении не более ГОСТ 9128-97 +1,5% | 2 вырубки менее предела СНиП 3.06.03-85, но не ниже 0,96 при водонасыщении не более ГОСТ 9128-97 +1,5% |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент снижения стоимости | 0% | 3% | 6% |
| Условия не приемки работ | 3 и более вырубки менее предела СНиП 3.06.03-85 или хотя бы одна вырубка ниже 0,96 при водонасыщении более ГОСТ 9128-97 +1,5% |  |  |

Количество вырубок 7 – 9

| Коэффициент уплотнения асфальтобетона | Все измерения в пределах СНиП 3.06.03-85 | 1 вырубка менее предела СНиП 3.06.03-85, но не ниже 0,96 при водонасыщении не более ГОСТ 9128-97 +1,5% | 2 вырубки менее предела СНиП 3.06.03-85, но не ниже 0,96 при водонасыщении не более ГОСТ 9128-97 +1,5% | 3 вырубки менее предела СНиП 3.06.03-85, но не ниже 0,96 при водонасыщении не более ГОСТ 9128-97 +1,5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент снижения стоимости | 0% | 2% | 4% | 6% |
| Условия не приемки работ | 4 и более вырубки менее предела СНиП 3.06.03-85 или хотя бы одна вырубка ниже 0,96 при водонасыщении более ГОСТ 9128-97 +1,5% |  |  |  |

Количество вырубок 10 и более

| Коэффициент уплотнения асфальтобетона | До 10% измерений менее предела СНиП 3.06.03-85, но не ниже 0,96 при водонасыщении не более ГОСТ 9128-97 +1,5% | От 11 до 20% измерений менее предела СНиП 3.06.03-85, но не ниже 0,96 при водонасыщении не более ГОСТ 9128-97 +1,5% | От 21 до 30% измерений менее предела СНиП 3.06.03-85, но не ниже 0,96 при водонасыщении не более ГОСТ 9128-97 +1,5% | От 31 до 40% измерений менее предела СНиП 3.06.03-85, но не ниже 0,96 при водонасыщении не более ГОСТ 9128-97 +1,5% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент снижения | 0% | 5% | 10% | 15% |
| Условия не приемки работ | Более 40% измерений менее предела СНиП 3.06.03-85 или хотя бы одна вырубка ниже 0,96 при водонасыщении более ГОСТ 9128-97 +1,5% |  |  |  |

Контролируемый параметр - водонасыщение асфальтобетона (ЩМА), определяемое на переформованном образце.

Количество вырубок 3 – 4

| Водонасыщение асфальтобетона | Все измерения не выходят за верхний предел ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002 | 1 вырубка выходит за верхний предел ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002, но не более +1,0% |
| --- | --- | --- |
| Процент снижения стоимости | 0% | 6% |
| Условия не приемки работ | 2 и более вырубки выходят за верхний предел ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002 или хотя бы одна более предела ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002+1,0% |  |

Количество вырубок 5 - 6

| Коэффициент уплотнения асфальтобетона | Все измерения не выходят за верхний предел ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002 | 1 вырубка выходит за верхний предел ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002, но не более +1,0% | 2 вырубки выходят за верхний предел ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002, но не более +1,0% |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент снижения стоимости | 0% | 3% | 6% |
| Условия не приемки работ | 3 и более вырубки выходят за верхний предел ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002 или хотя бы одна более предела ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002+1,0% |  |  |

Количество вырубок 7 – 9

| Водонасыщение асфальтобетона | Все измерения не выходят за верхний предел ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002 | 1 вырубка выходит за верхний предел ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015– 2002, но не более +1,0% | 2 вырубки выходят за верхний предел ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015– 2002, но не более +1,0% | 3 вырубки выходят за верхний предел ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015– 2002, но не более +1,0% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент снижения стоимости | 0% | 2% | 4% | 6% |
| Условия не приемки работ | 4 и более вырубки выходят за верхний предел ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002 или хотя бы одна более предела ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002+1,0% |  |  |  |

Количество вырубок 10 и более

| Водонасыщение асфальтобетона | До 10% измерений превышают верхний предел ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002, но не более +1,0% | От 11 до 20% измерений превышают верхний предел ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015– 2002 + 0,5%, но не более +1,0% | От 21 до 30%, измерений превышают верхний предел ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015– 2002 + 0,5%, но не более +1,0% | От 31 до 40% измерений превышают верхний предел ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015– 2002 + 0,5%, но не более +1,0% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент снижения стоимости | 0 % | 5% | 10% | 15% |
| Условия не приемки | Более 40% измерений выходят за верхний предел ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002 или хотя бы одна вырубка более предела ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002+1,0% |  |  |  |

Контролируемый параметр - предел прочности на сжатие при +50°С асфальтобетона (ЩМА)

Количество вырубок 3 - 4.

| Предел прочности асфальтобетона на сжатие при 50°С | Все измерения в пределах ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002 | 1 вырубка выходит за верхний предел ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002, но не менее минус 0,2 МПа |
| --- | --- | --- |
| Процент снижения стоимости | 0% | 6% |
| Условия не приемки работ | 2 и более вырубки менее предела ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002 или хотя бы одна менее ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002, но не менее минус 0,2 МПа |  |

Количество вырубок 5 - 6

| Предел прочности асфальтобетона на сжатие при 50°С | Все измерения в пределах ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002 | 1 вырубка выходит за предел ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002, но не менее минус 0,2 МПа | 2 вырубки выходят за предел ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002, но не менее минус 0,2 МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент снижения стоимости | 0% | 3% | 6% |
| Условия не приемки работ | 3 и более вырубки выходят за верхний предел ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002 или хотя бы одна менее ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002, но не менее минус 0,2 МПа |  |  |

Количество вырубок 7 - 9

| Предел прочности асфальтобетона на сжатие при 50°С | Все измерения в пределах ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015– 2002 | 1 вырубка менее предела ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002, но не менее минус 0,2 МПа | 2 вырубки менее предела ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002, но не менее минус 0,2 МПа | 3 вырубки менее предела ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002, но не менее минус 0,2 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент снижения стоимости | 0% | 2% | 4% | 6% |
| Условия не приемки работ | 4 и более вырубки менее предела ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002 или хотя бы одна менее ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002, но не менее минус 0,2 МПа |  |  |  |

Количество вырубок 10 и более

| Предел прочности асфальтобетона на сжатие при 50°С | До 10% измерений ниже предела ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015– 2002, но не менее минус 0,2 МПа | От 11 до 20% измерений ниже предела ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015– 2002, но не менее минус 0,2 МПа | От 21 до 30%, измерений ниже предела ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015– 2002, но не менее минус 0,2 МПа | От 31 до 40% измерений ниже предела ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015– 2002, но не менее минус 0,2 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент снижения стоимости | 0 % | 5% | 10% | 15% |
| Условия не приемки | Более 40% измерений менее предела ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002 или хотя бы одна вырубка менее ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002, но не менее минус 0,2 МПа |  |  |  |

Контролируемый параметр - предел прочности на сжатие при 0°С асфальтобетона

Количество вырубок 3 - 4

| Предел прочности асфальтобетона на сжатие при 0°С | Все измерения в пределах ГОСТ 9128-97 | 1 вырубка более предела ГОСТ 9128-97, но не более плюс 2 МПа |
| --- | --- | --- |
| Процент снижения стоимости | 0% | 6% |
| Условия не приемки работ | 2 и более вырубки более предела ГОСТ 9128-97 или хотя бы одна более предела ГОСТ 9128-97 плюс 2 МПа |  |

Количество вырубок 5 - 6

| Предел прочности асфальтобетона на сжатие при 0°С | Все измерения в пределах ГОСТ 9128-97 | 1 вырубка более предела ГОСТ 9128-97, но не более плюс 2 МПа | 2 вырубки более предела ГОСТ 9128-97, но не более плюс 2 МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент снижения стоимости | 0% | 3% | 6% |
| Условия не приемки работ | 3 и более вырубки более предела ГОСТ 9128-97 или хотя бы одна более предела ГОСТ 9128-97 плюс 2 МПа |  |  |

Количество вырубок 7 - 9

| Предел прочности асфальтобетона на сжатие при 0°С | Все измерения в пределах ГОСТ 9128-97 | 1 вырубка более предела ГОСТ 9128-97, но не более плюс 2 МПа | 2 вырубки более предела ГОСТ 9128-97, но не более плюс 2 МПа | 3 вырубки более предела ГОСТ 9128-97, но не более плюс 2 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент снижения стоимости | 0% | 2% | 4% | 6% |
| Условия не приемки работ | 4 и более вырубки более предела ГОСТ 9128-97 или хотя бы одна более предела ГОСТ 9128-97 плюс 2 МПа |  |  |  |

Количество вырубок 10 и более

| Предел прочности асфальтобетона на сжатие при 0 °С | До 10% измерений выше предела ГОСТ 9128-97, но не более плюс 2 МПа | От 11 до 20% измерений выше предела ГОСТ 9128-97, но не более плюс 2 МПа | От 21 до 30%, измерений выше предела ГОСТ 9128-97, но не более плюс 2 МПа | От 31 до 40% измерений выше предела ГОСТ 9128-97, но не более плюс 2 МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент снижения стоимости | 0 % | 5% | 10% | 15% |
| Условия не приемки | Более 40% измерений более предела ГОСТ 9128-97 или хотя бы одна вырубкаболее предела ГОСТ 9128-97 плюс 2 МПа |  |  |  |

Контролируемый параметр – водостойкость (длительная) асфальтобетона (ЩМА)

Количество вырубок 3 – 4.

| Водостойкость асфальтобетона | Все измерения в пределах ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002 | 1 вырубка менее предела ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002, но не менее минус 0,1 |
| --- | --- | --- |
| Процент снижения стоимости | 0% | 6% |
| Условия не приемки работ | 2 и более вырубки более предела ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002 или хотя бы одна менее предела ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002 минус 0,1 |  |

Количество вырубок 5 - 6

| Водостойкость асфальтобетона | Все измерения в пределах ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002 | 1 вырубка менее предела ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002, но не менее минус 0,1 | 2 вырубки менее предела ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002, но не менее минус 0,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент снижения стоимости | 0% | 3% | 6% |
| Условия не приемки работ | 3 и более вырубки менее предела ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002 или хотя бы одна менее предела ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002 минус 0,1 |  |  |

Количество вырубок 10 и более

| Водостойкость асфальтобетона | До 10% измерений менее предела ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002, но не менее минус 0,1 | От 11 до 20% измерений менее предела ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002, но не менее минус 0,1 | От 21 до 30%, измерений менее предела ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002, но не менее минус 0,1 | От 31 до 40% измерений менее предела ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002, но не менее минус 0,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент снижения стоимости | 0 % | 5% | 10% | 15% |
| Условия не приемки | Более 40% измерений менее предела ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002 или хотя бы одна вырубка менее предела ГОСТ 9128-97, ГОСТ 31015–2002 минус 0,1 |  |  |  |

Контролируемый параметр – ровность

Контролируемый параметр – ровность для автомобильных дорог I, II технических категории

| Фактическая ровность: % измерений просветов под трехметровой рейкой | Оценка для асфальтоукладчиков, оборудованных автоматической системой задания вертикальных отметок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно |
|  | Не более 2% измерений могут иметь значения до 6 мм. Остальные – до 3 мм. | Не более 5% измерений могут иметь значения до 6 мм. Остальные – до 3 мм. | Не более 6,0% измерений могут иметь значения до 8 мм. Остальные – до 3 мм.. |
| Процент снижения стоимости | 0% | 0% | 3% |
| Условия не приемки работ | Более 6,0 % результатов измерений больше 3 мм. |  |  |

Контролируемый параметр – ровность для автомобильных дорог III, IV технических категории

| Фактическая ровность: % измерений просветов под трехметровой рейкой | Оценка для асфальтоукладчиков, оборудованных автоматической системой задания вертикальных отметок |  |  | Оценка для асфальтоукладчиков, не оборудованных автоматической системой задания вертикальных отметок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Отлично |  | Хорошо | Удовлетворительно |
|  | Не более 2% измерений могут иметь значения до 6 мм. Остальные – до 3 мм. | Не более 5% измерений могут иметь значения до 6 мм. Остальные – до 3 мм. | Не более 6,0% измерений могут иметь значения до 8 мм. Остальные – до 3 мм.. | Не более 2% измерений могут иметь значения до 10 мм. Остальные – до 5 мм. | Не более 5% измерений могут иметь значения до 10 мм. Остальные – до 5 мм. |  | Не более 6,0% измерений могут иметь значения до 12 мм. Остальные – до 5 мм. |
| Процент снижения стоимости | 0% | 0% | 3% | 3% | 4% |  | 5% |
| Условия не приемки работ | Более 6,0 % результатов измерений больше 5 мм. |  |  |  |  |  |  |

Контролируемый параметр – ровность для автомобильных дорог V категории.

| Фактическая ровность: % измерений просветов под трехметровой рейкой | Не более 2% измерений могут иметь значения до 10 мм. Остальные – до 5 мм. | Не более 5% измерений могут иметь значения до 10 мм. Остальные – до 5 мм. | Не более 6,0% измерений могут иметь значения до 12 мм. Остальные – до 5 мм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент снижения стоимости | 0% | 0% | 4% |
| Условия не приемки работ | Более 6,0 % результатов измерений больше 5 мм |  |  |

Контролируемый параметр - ширина покрытия

| Фактическая ширина: % измерений | Отлично | Хорошо |
| --- | --- | --- |
|  | Не более 5% измерений могут иметь отклонения от минус 15 см до плюс 20 см, остальные до ±10 см | Не более 10% измерений могут иметь отклонения от минус 15 см до плюс 20 см, остальные до ±10 см |
| Процент снижения стоимости | 0% | 5% |
| Условия не приемки работ | Более 10,0% измерений выходят за пределы ± 10см |  |

Контролируемый параметр - поперечный уклон покрытия

Для нового строительства, реконструкции и ремонта при условии, что объем выравнивающего слоя предусмотрен контрактом исходя из рекомендаций, полученных при инструментальной оценке состояния дорог до ремонта.

Для автомобильных дорог I, II технических категорий

| Поперечный уклон покрытия | Оценка для асфальтоукладчиков, оборудованных автоматической системой задания вертикальных отметок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно |
|  | Не более 5% измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,010 до плюс 0,015, остальные – до ±0,005. | Не более 10% измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,010 до плюс 0,015, остальные – до ±0,005 | Не более 11,0% измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,012 до плюс 0,017, остальные – до ±0,005 |
| Процент снижения стоимости | 0% | 0% | 4% |
| Условия не приемки работ | Более 11,0 % результатов измерений выходят за предел ±0,005 |  |  |

Для автомобильных дорог III, IV технических категорий

| Поперечный уклон покрытия | Оценка для асфальтоукладчиков, оборудованных автоматической системой задания вертикальных отметок |  |  | Оценка для асфальтоукладчиков, не оборудованных автоматической системой задания вертикальных отметок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Отлично |  | Хорошо | Удовлетворительно |
|  | Не более 5% измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,010 до плюс 0,015, остальные – до ±0,005. | Не более 10% измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,010 до плюс 0,015, остальные – до ±0,005 | Не более 11,0% измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,012 до плюс 0,017, остальные – до ±0,005 | Не более 5% измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,015 до плюс 0,030, остальные – до ±0,010 | Не более 10% измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,015 до плюс 0,030, остальные – до ±0,010 |  | Не более 11,0% измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,017 до плюс 0,032, остальные – до ±0,010 |
| Процент снижения стоимости | 0% | 0% | 4% | 5% | 8% |  | 12% |
| Условия не приемки работ | Более 11,0 % результатов измерений выходят за предел ±0,010 |  |  |  |  |  |  |

Для автомобильных дорог V категории.

| Фактическая ровность: % измерений просветов под трехметровой рейкой | Не более 5% измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,015 до плюс 0,030, остальные – до ±0,010 | Не более 10% измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,015 до плюс 0,030, остальные – до ±0,010 | Не более 11,0% измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,017 до плюс 0,032, остальные – до ±0,010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент снижения стоимости | 0% | 0% | 5% |
| Условия не приемки работ | Более 11,0 % результатов измерений выходят за предел ±0,010 |  |  |

Для ремонта при условии, что объем выравнивающего слоя предусмотрен Государственным Контрактом без учета рекомендаций, полученных по результатам инструментальной оценки состояния дороги до ремонта и отсутствуют индивидуальные предварительно разработанные технические требования Заказчика к поперечным уклонам для конкретного объекта.

Для автомобильных дорог I, II технических категорий

| Поперечный уклон покрытия | Оценка для асфальтоукладчиков, оборудованных автоматической системой задания вертикальных отметок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно |
|  | Не более 5% измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,010 до плюс 0,015, остальные – до ±0,005. | Не более 10% измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,010 до плюс 0,015, остальные – до ±0,005 | Не более 11,0% измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,012 до плюс 0,017, остальные – до ±0,005 |
| Процент снижения стоимости | 0% | 0% | 3% |
| Условия не приемки работ | Более 11,0 % результатов измерений выходят за предел ±0,005 |  |  |

Для автомобильных дорог III, IV технических категорий

| Поперечный уклон покрытия | Оценка для асфальтоукладчиков, оборудованных автоматической системой задания вертикальных отметок |  |  | Оценка для асфальтоукладчиков, не оборудованных автоматической системой задания вертикальных отметок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно | Отлично |  | Хорошо | Удовлетворительно |
|  | Не более 5% измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,010 до плюс 0,015, остальные – до ±0,005. | Не более 10% измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,010 до плюс 0,015, остальные – до ±0,005 | Не более 11,0% измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,012 до плюс 0,017, остальные – до ±0,005 | Не более 5% измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,015 до плюс 0,030, остальные – до ±0,010 | Не более 10% измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,015 до плюс 0,030, остальные – до ±0,010 |  | Не более 11,0% измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,017 до плюс 0,032, остальные – до ±0,010 |
| Процент снижения стоимости | 0% | 0% | 3% | 3% | 4% |  | 5% |
| Условия не приемки работ | Более 11,0 % результатов измерений выходят за предел ±0,010 |  |  |  |  |  |  |

Для автомобильных дорог V категории.

| Фактическая ровность: % измерений просветов под трехметровой рейкой | Не более 5% измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,015 до плюс 0,030, остальные – до ±0,010 | Не более 10% измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,015 до плюс 0,030, остальные – до ±0,010 | Не более 11,0% измерений могут иметь отклонения в пределах от минус 0,017 до плюс 0,032, остальные – до ±0,010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент снижения стоимости | 0% | 0% | 4% |
| Условия не приемки работ | Более 11,0 % результатов измерений выходят за предел ±0,010 |  |  |

Контролируемый параметр – толщина асфальтобетонного покрытия (основания)

| Фактическая ширина: % измерений | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Не более 5% измерений могут иметь отклонения от минус 5 мм до плюс 20 см, остальные до ±5 мм | Не более 10% измерений могут иметь отклонения от минус 5 мм до плюс 20 см, остальные до ±5 мм | Не более 11% измерений могут иметь отклонения от минус 5 мм до плюс 20 см, остальные до ±5 мм |
| Процент снижения стоимости | 0% | 0% | 5% |
| Условия не приемки работ | Более 11,0% измерений выходят за пределы ± 5 мм |  |  |

Контролируемый параметр – толщина покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона

| Фактическая ширина: % измерений | Отлично | Хорошо | Удовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Не более 5% измерений могут иметь отклонения от минус 5 мм до плюс 15 см, остальные до ±5 мм | Не более 10% измерений могут иметь отклонения от минус 5 мм до плюс 15 см, остальные до ±5 мм | Не более 11% измерений могут иметь отклонения от минус 5 мм до плюс 15 см, остальные до ±5 мм |
| Процент снижения стоимости | 0% | 0% | 5% |
| Условия не приемки работ | Более 11,0% измерений выходят за пределы ± 5 мм |  |  |

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы района

___________________В.П. Калугин

______________ /________________

«_____» ________________ 2009 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о фактическом уровне качества выполнения работ

по устройству асфальтобетонных конструктивных слоев

Подрядная организация_______________________________________________

Адрес участка дороги_________________________________________________

Протяженность участка дороги_________________________________________

Наименование конструкции дорожной одежды____________________________

1. Обобщенные результаты измерений и обследований:

| № | Параметр контроля качества | Результаты контроля качества | Соответствие уровню нормативного качества | Процент снижения стоимости или не приемка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ровность покрытия |  |  |  |
| 2 | Ширина покрытия |  |  |  |
| 3 | Поперечный уклон |  |  |  |
| 4 | Тип (вид) асфальтобетона (ЩМА) |  |  |  |
| 5 | Толщина асфальтобетона |  |  |  |
| 6 | Коэффициент уплотнения асфальтобетона |  |  |  |
| 7 | Водонасыщение образцов из покрытия |  |  |  |
| 8 | Водонасыщение переформованных образцов |  |  |  |
| 9 | Прочность на сжатие образцов асфальтобетона при 50С |  |  |  |
| 10 | Прочность на сжатие образцов асфальтобетона при 0С |  |  |  |
| 11 | Водостойкость (длительная водостойкость) асфальтобетона |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |

Заключение о фактическом уровне качества выполнения работ по устройству асфальтобетонных конструктивных слоев и о необходимости применения мер воздействия на Подрядную Организацию.

Подписи членов комиссии:

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________